**1，女护士鞋技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **技术要求** | **女护士鞋** |
| 1 | 鞋样图 |  |
| 2 | 颜色和跟高要求 | **白色，跟高：3.5-4.5cm** |
| 3 | 尺码要求 | **220mm-260mm/34#—42#** |
| 4 | 面料要求 | **白色头层牛皮，厚度：1.12mm或以上** |
| 5 | 鞋垫要求 | **1.具有足弓承托功能鞋垫，符合人体力学，分散压力**  **2.材料为环保PU料**  **3.面料:小BK网布，表面激光孔**  **4.底料:PU**  **5.后跟黄色PORON鞋垫** |
| 6 | 内里要求 | 1. **猪皮内里厚度0.7-0.9mm，** 2. **撕力：纵向≥2.0KG，横向≥2.0KG** 3. **拉力：纵向≥3.5KG，横向≥3.5KG** 4. **延伸率：纵向≥7%，横向≥15%** 5. **耐麿：50000次不破面** 6. **色牢度：干测4级以上（50次）** 7. **3.5级以上汗液测试** 8. **耐黄变：4级以上** |
| 7 | 鞋底 | 1. **耐寒防滑PU底,抗静电。** 2. **100KΩ≤测试结果≤1000MΩ** 3. **环保无毒** 4. **密度g/cm3：0.58-0.6** 5. **耐磨，DIN150以下** 6. **止滑kg：干测0.5以上，湿测0.4以上** 7. **耐黄变：4级或以上** |
| 8 | 鞋样要求 | **1.强化后跟杯，提高走路时的稳定性 2.专业护足鞋垫： a）人体工学设计，全面承托，舒缓疲劳，减少劳损 b）选用高技术透气PU，防菌、吸湿、透气、吸震 c）横足弓承托，减轻足部受压 3.针对扁平足、拇指外翻、足部疲劳和后跟痛有不同的设计** |
| 9 | 舒适度要求 | 1. **选用头层牛皮，透气，柔软，舒适** 2. **高回弹PU大底，轻盈，耐磨，防滑，吸震** |

**2，男护士鞋技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鞋样图 | 8d1efd322b2f156d67d63c07633a5e8 |
| 2 | 颜色和跟高要求 | **白色，跟高：2.5-3cm** |
| 3 | 尺码要求 | **240mm-280mm/38#—46#** |
| 4 | 面料要求 | **白色透气超纤，环保无毒** |
| 5 | 鞋垫要求 | **1.具有足弓承托功能鞋垫，符合人体力学，分散压力**  **2.材料为环保PU料**  **3.面料：汗带布+PU膜，表面激光孔**  **4.底料本体：PU+后跟配蓝色PORON** |
| 6 | 内里要求 | 1. **白色透气网布，厚度0.75mm，** 2. **撕力：纵向≥2.0KG，横向≥2.0KG** 3. **拉力：纵向≥3.5KG，横向≥3.5KG** 4. **延伸率：纵向≥7%，横向≥15%** 5. **耐麿：50000次不破面** 6. **色牢度：干测4级以上（50次）** 7. **3.5级以上汗液测试** 8. **耐黄变：4级以上** |
| 7 | 鞋底 | 1. **超轻IP+橡胶底片** 2. **环保无毒** 3. **密度g/cm3：1.1-1.2** 4. **耐磨，磨痕长度≤14** 5. **止滑kg：干测0.85以上，湿测0.8以上** 6. **耐黄变：4级或以上** |
| 8 | 鞋样要求 | **1.强化后跟杯，提高走路时的稳定性 2.专业护足鞋垫： a）人体工学设计，全面承托，舒缓疲劳，减少劳损 b）选用高技术透气PU，防菌、吸湿、透气、吸震 c）横足弓承托，减轻足部受压 3.针对扁平足、拇指外翻、足部疲劳和后跟痛有不同的设计** |
| 9 | 舒适度要求 | **1.选用高回弹的超纤材料**  **2.超轻IP+橡胶底片，轻盈，耐磨，防滑，吸震** |